实验三：PN结工艺仿真

姓名：肖诺言 ；

时间：2025年3月29日;

- 用工艺仿真器制作一个如下图所示结构的PN结，并用器件仿真器仿真出其伏安特性。

- 给出所设计PN结的结构图；

- 给出所设计PN结的掺杂浓度分布图（含结深分布曲线和所定义的电极名称）；

- 给出PN结中间位置的结深；

- 仿真PN结的正反向特性，反向特性需包含击穿特性（仿真齐纳击穿）

（1）

- 设计的PN结的代码如下：

go athena

line x loc=0.00 spac=0.2

line x loc=1 spac=0.1

line x loc=1.1 spac=0.02

line x loc=2 spac=0.25

line y loc=0.00 spac=0.02

line y loc=0.2 spac=0.1

line y loc=0.4 spac=0.02

line y loc=2 spac=0.5

init silicon c.phos=9.0e18 orientation=100

deposit oxide thick=0.50 divisions=5

etch oxide start x = 0.7 y = 0

etch continue x = 0.7 y = -0.5

etch continue x = 1.3 y = -0.5

etch done x = 1.3 y = 0

implant boron dose=1.0e15 energy=50 pearson tilt=7 rotation=0

method fermi compress

diffus time=30 temp=1000 nitro press=1.00

deposit aluminum thick = 0.4 div = 5

etch aluminum p1.x = 0.5 left

etch aluminum p1.x = 1.5 right

structure flip.y

deposit aluminum thick = 0.1 div = 5

structure flip.y

electrode x = 0.05 name = anode

electrode x = 0.05 y = 2.05 name = cathode

electrode name=anode x=1.0

electrode name=cathode backside

structure outf=diodezener_0.str

extract name="xj" xj silicon mat.occno=1 x.val=1

tonyplot diodezener_0.str

quit

go atlas

models bipolar bbt.std print

impact selb

method newton trap maxtrap=10

climit=1e-4

solve init

log outfile=diodezener.log

solve vanode=-0.25 vstep=-0.25 vfinal=-10 name=anode

tonyplot diodezener.log

quit

- （2）

- PN结中间位置的结深0.437618 um

对于正向：

- 实现代码：

go atlas

mesh

x.mesh location=0.0 spac=0.1

x.mesh location=1.0 spac=0.1

y.mesh location=0   spac=0.1

y.mesh location=5   spac=0.001

y.mesh location=10  spac=0.1

region num=1 silicon

electrode name=anode top

electrode name=cathode bottom

doping uniform conc=1e18 n.type

doping uniform conc=2e18 p.type y.bottom=5.0

output con.band val.band QFN QFP

models conmob fldmob bgn srh auger

solve init

method newton

log outfile = diode.log

solve vanode=-10 vstep=0.25 vfinal=-0.25 name=anode

solve vanode = 0 vstep = 0.1 vfinal = 2 name = anode

tonyplot diode.log

quit

- 对于反向：

- 在反向偏压逐步增大的过程中，当电压接近击穿阈值时，电流会急剧上升。这一陡峭的斜率对应齐纳击穿现象，表明高掺杂PN结在强电场下发生隧穿效应，导致反向电流迅速增大。

- 击穿时耗尽层内的电场分布或碰撞电离速率。在高反向偏压下，耗尽层电场强度极高，触发隧穿效应。

- 实现代码：

go athena

line x loc=0.00 spac=0.2

line x loc=1 spac=0.1

line x loc=1.1 spac=0.02

line x loc=2 spac=0.25

line y loc=0.00 spac=0.02

line y loc=0.2 spac=0.1

line y loc=0.4 spac=0.02

line y loc=2 spac=0.5

init silicon c.phos=9.0e18 orientation=100

deposit oxide thick=0.50 divisions=5

etch oxide left p1.x=1

implant boron dose=1.0e15 energy=50 pearson tilt=7 rotation=0

method fermi compress

diffus time=30 temp=1000 nitro press=1.00

etch oxide all

deposit alum thickness=0.2 div=3

etch alum right p1.x=1.0

electrode name=anode x=0.0

electrode name=cathode backside

structure outf=diodezener_0.str

go atlas

models bipolar bbt.std print

impact selb

method newton trap maxtrap=10 climit=1e-4

solve init

log outfile=diodezener.log

solve vanode=0 vstep=-1 vfinal=-20 name=anode

tonyplot diodezener.log

quit